МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по образованию

в области информатики и радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________ А.Г.Баханович

____________________

Регистрационный № ТД-____________/тип.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальности

1-39 03 01 Электронные системы безопасности

| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области информатики и радиоэлектроники ___________________В.А. Богуш ___________________ | СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь __________________С.Н.Пищов __________________ |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» _____________________ И.В. Титович _____________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер _________________ _________________ |

Минск 2023

СоставителЬ:

Г.М.Шахлевич, доцент кафедры электронной техники и технологии учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», кандидат физико-математических наук, доцент

Рецензенты:

Кафедра технологии металлов учреждения образования «Белорусский государственный аграрно-технический университет» (протокол № 10 от 13.03.2023);

Р.В.Федорцев, доцент кафедры «Лазерная техника и технологии» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой электронной техники и технологии учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол № 13 от 06.03.2023);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»                                (протокол №___ от _______________);

Научно-методическим советом по электронным системам и технологиям Учебно-методического объединения по образованию в области информатики и радиоэлектроники (протокол № ___ от _______________).

Ответственный за редакцию: С.С. Шишпаронок

# Пояснительная записка

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Перспективные материалы и компоненты электронной техники» разработана для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-39 03 01 Электронные системы безопасности в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования первой ступени и типового учебного плана вышеуказанной специальности.

В конструкциях и при изготовлении изделий электронной техники используется большое количество материалов различной природы и назначения (конструкционных, электрорадиотехнических и специальных, металлических, органических, неорганических, композиционных и др.). Существенную долю среди них занимают специальные материалы (монокристаллические, сверхчистые, с особыми механическими, физико-химическими и технологическими свойствами). Функциональные и эксплуатационные свойства электронных приборов определяются также различными структурными компонентами на их основе (металл-диэлектрик-полупроводник (МДП), металл-полупроводник, источники и приемники излучения, эпитаксиальные структуры, гетеропереходы и др.). Такие материалы, электронные структуры и компоненты являются материаловедческой основой современной электроники. Инженер, не владеющий знаниями в этой области, не сможет проектировать наукоемкие изделия электронной техники, разрабатывать технологию их изготовления, заниматься производственной и научно-исследовательской деятельностью.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине «Перспективные материалы и компоненты электронной техники» студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели учебной дисциплины: овладение научным подходом к выбору и использованию перспективных материалов и материалов с особыми свойствами, а также электронных компонентов на основе полупроводниковых структур при проектировании и изготовлении электронных устройств различного назначения, знаниями о физико-химических основах современного материаловедения, функциональных, технологических и потребительских свойствах материалов электронной техники, а также освоение принципов выбора перспективных материалов с требуемыми свойствами и структур на их основе для конкретного применения.

Задачи учебной дисциплины:

приобретение знаний о современных и перспективных материалах электронной техники и конструкционных материалах, физико-химических основах материаловедения, механических, электрических, магнитных, тепловых и технологических характеристиках материалов;

приобретение навыков рационального выбора и использования материалов и структур на их основе в изделиях электронной техники;

изучение принципов управления свойствами материалов на основе целенаправленного изменения их состава и структуры.

Базовыми учебными дисциплинами по курсу «Перспективные материалы и компоненты электронной техники» являются «Физика», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Математический анализ», «Датчики электронных систем безопасности». В свою очередь учебная дисциплина «Перспективные материалы и компоненты электронной техники» является базой для таких учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования, как «Электрические и электронные компоненты устройств и систем», «Конструирование и производство аппаратных частей систем безопасности».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения учебной дисциплины «Перспективные материалы и компоненты электронной техники» формируются следующие компетенции

базовые профессиональные:

применять основные понятия и законы физики для изучения физических явлений и процессов;

осуществлять выбор материалов при проектировании компонентов электронной техники с учетом их физико-химических свойств;

проводить анализ физических характеристик материалов и параметров изделий микро-, нано- и оптоэлектроники и радиотехники.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

основные группы конструкционных и радиотехнических материалов;

физико-химические, технологические и потребительские свойства материалов, их классификацию, назначение, принципы выбора;

особенности свойств и применения материалов специального назначения или имеющих особые физико-химические характеристики;

топологию и принципы действия основных функциональных компонентов изделий интегральной электроники;

уметь:

рационально использовать специальные и перспективные материалы в изделиях электронной техники;

управлять свойствами материалов на основе целенаправленного изменения их состава и структуры;

выбирать оптимальный состав микроэлектронных компонентов при проектировании интегральных датчиков и сенсоров систем безопасности;

владеть:

методами исследования основных функциональных и технологических свойств материалов и компонентов электронной техники;

навыками управления характеристиками микроэлектронных компонентов в изделиях интегральной электроники.

Типовая учебная программа рассчитана на 108 учебных часов, из них – 64 аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 32 часа, практические занятия – 32 часа.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование раздела, темы | Всего аудиторных часов | Лекции | Лабораторные занятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы физико-химического материаловедения | 18 | 10 | 8 |
| Тема 1. Химическая связь. Строение твердых тел | 2 | 2 | - |
| Тема 2. Кристаллизация, строение сплавов | 2 | 2 |  |
| Тема 3 Механические, тепловые и триботехнические свойства материалов | 6 | 2 | 4 |
| Тема 4. Электрические свойства материалов | 6 | 2 | 4 |
| Тема 5. Магнитные и технологические свойства материалов | 2 | 2 | - |
| Раздел 2. Конструкционные материалы | 16 | 8 | 8 |
| Тема 6. Сплавы на основе железа. Стали и чугуны | 2 | 2 | - |
| Тема 7. Конструкционные материалы на основе цветных металлов | 6 | 2 | 4 |
| Тема 8. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов | 6 | 2 | 4 |
| Тема 9. Неметаллические конструкционные материалы и композиты | 2 | 2 | - |
| Раздел 3. Материалы и компоненты электронной техники | 30 | 14 | 16 |
| Тема 10. Проводниковые и резистивные материалы. Компоненты криогенной электроники | 6 | 2 | 4 |
| Тема 11. Полупроводниковые материалы и структуры микроэлектронных компонентов | 8 | 4 | 4 |
| Тема 12. Диэлектрические материалы и электронные компоненты на основе активных диэлектриков | 8 | 4 | 4 |
| Тема 13. Магнитные материалы и компоненты магнитоэлектронных устройств | 6 | 2 | 4 |
| Тема 14. Материалы и компоненты оптических и оптоэлектронных устройств | 2 | 2 | - |
| Итого: | 64 | 32 | 32 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ОСНОВЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Тема 1. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Атомное строение элементов. Типы и природа химической связи: ионная, металлическая, ковалентная, водородная, Ван-дер-Ваальсова. Химическая связь и свойства вещества.

Агрегатные состояния и строение твердых тел. Свойства кристаллов. Кристаллическая решетка, ее параметры и характеристики, типы решеток. Поли- и изоморфизм. Дефекты кристаллического строения: классификация, характеристики, влияние на свойства материалов. Строение реальных материалов (моно- и поликристаллы). Понятие микроструктуры.

Тема 2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, СТРОЕНИЕ СПЛАВОВ

Термодинамическая система и ее параметры. Типы фаз сплавов: твердые растворы, химические соединения, механические смеси и др.

Диаграммы состояния двойных сплавов, физический смысл точек, линий и областей. Основные типы диаграмм состояния. Правило фаз Гиббса, правило отрезков (рычага). Связь между строением сплава и его свойствами.

Процесс кристаллизации и его характеристики. Зарождение и рост кристаллов. Структура сплава в зависимости от условий кристаллизации. Гомо- и гетерогенная кристаллизация. Вторичная кристаллизация и ее механизмы.

Тема 3. МЕХАНИЧЕСКИЕ, ТЕПЛОВЫЕ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Механические свойства в условиях статического, динамического и циклического нагружения. Диаграмма растяжения. Прочностные и пластические свойства материалов. Твердость по Бринелю, Роквеллу и Виккерсу. Ударная вязкость. Сопротивляемость циклическому нагружению. Деформация ползучести и длительная прочность.

Устойчивость материалов к воздействию повышенных и пониженных температур (теплостойкость, жаропрочность и др.). Теплоемкость, тепло- и температуропроводность, хладоломкость и др. Тепловое расширение.

Триботехнические характеристики материалов (прирабатываемость, износостойкость, коэффициент трения).

Тема 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Энергетическая зонная структура. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Механизмы рассеяния носителей заряда. Влияние внешних воздействий, состава и структуры на электрические свойства. Скин-эффект. Сверхпроводимость. Особенности электрических свойств тонких пленок, размерные эффекты.

Тема 5. МАГНИТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Природа магнетизма. Диамагнетики, парамагнетики, ферро- и ферримагнетики. Зависимость магнитных свойств от состава, структуры и внешних воздействий. Поведение в переменных магнитных полях, петля гистерезиса, параметры ферро- и ферримагнетиков. Классификация магнитных материалов. Особенности магнитных свойств ферримагнетиков.

Технологические (обрабатываемость резанием, литьем, давлением, паяемость, свариваемость и др.) и потребительские свойства материалов. Критерии выбора материалов для конкретного применения.

##### Раздел 2. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

##### Тема 6. СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА. СТАЛИ И ЧУГУНЫ

Полиморфизм и свойства железа. Диаграмма состояния сплавов системы железо-углерод. Влияние углерода, технологических примесей и легирующих элементов на структуру и свойства сталей и чугунов.

Углеродистые и легированные стали: классификация, маркировка, виды и области применения. Стали с особыми свойствами: для упругих элементов, подшипниковые, износо- и коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные, криогенные и др. Инструментальные стали и твердые сплавы.

Чугуны: виды, структура, свойства, маркировка, применение.

##### Тема 7. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЦВЕТНЫХ

##### МЕТАЛЛОВ

Сплавы на основе алюминия: свойства, классификация, применение. Деформируемые алюминиевые сплавы, дисперсионное твердение, методы управления структурой и свойствами. Литейные алюминиевые сплавы (силумины) и сплавы с особыми свойствами.

Сплавы на основе меди: физико-химические свойства, классификация, применение. Деформируемые сплавы (латуни), литейные сплавы меди (бронзы): оловянистые, алюминиевые, кремниевые и др.

Сплавы титана, магния и бериллия: влияние легирующих элементов и термической обработки (ТО) на структуру и свойства, маркировка, применение.

##### Тема 8. ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

##### МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Сущность, назначение и основные виды термической обработки.

Изменение структуры и свойств при ТО сплавов без фазовых и полиморфных превращений (система А1-Сu).

ТО сплавов с полиморфными превращениями (система Fе-C). Фазовые и структурные превращения в сталях при ТО.

Отжиг 1-го и 2-го рода. Закалка: критические точки, превращения при охлаждении, критическая скорость охлаждения. Влияние нагрева на структуру и свойства закаленной стали: отпуск, нормализация и др.

Химико-термическая обработка (ХТО): виды, назначение, физико-химические основы. Термомеханическая и механотермическая обработка.

##### Тема 9. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

##### И КОМПОЗИТЫ

Пластмассы: классификация и основные физико-химические свойства. Однокомпонентные пластмассы: неполярные, полярные, синтетические смолы и др. Многокомпонентные (композиционные) пластмассы, слоистые пластики, газонаполненные пластмассы. Полимеры и пластмассы с особыми физико-химическими свойствами.

Неорганические конструкционные материалы: классификация, основные свойства, применение. Керамика: установочная, огнеупорная, теплоизоляционная, металлокерамические узлы и вакуумные вводы. Стекломатериалы.

Классификация, свойства и основные группы порошковых материалов.

Композиты на металлической, керамической и полимерной матрице с волокнистым упрочнителем и дисперсно-упрочненные материалы.

##### Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

##### Тема 10. ПРОВОДНИКОВЫЕ И РЕЗИСТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

##### КОМПОНЕНТЫ КРИОГЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Классификация проводниковых материалов. Зависимость электрофизических свойств от состава, структуры и внешних воздействий.

Материалы высокой проводимости и благородные металлы (Cu, Al, Ag, Au, Pt и др.). Тугоплавкие металлы и сплавы.

Резистивные материалы, сплавы для нагревательных элементов (нихром, фехраль и др.) и термопар. Припои и флюсы.

Проводниковые материалы с особыми физико-химическими свойствами (постоянным ТКЛР, эффектом памяти формы, криогенные, электровакуумные и др.). Компоненты криоэлектронных устройств на эффекте Джозефсона, фильтры, линии задержки, усилители СВЧ и др.

Тема 11. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ

МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Основные физико-химические свойства, методы получения, классификация и применение полупроводников.

Элементарные полупроводники и структуры на их основе (кремний, германий, эпитаксиальные структуры Si): свойства, получение, выращивание монокристаллов, маркировка.

Полупроводниковые соединения: А3В5 (GaAs, GaP, InSb, GaN и др.), А2В6 (CdS, ZnSe, CdTe и др.), А4В4 (SiC и др.) и твердые растворы на их основе: свойства, технология применения.

Поликристаллические, аморфные и органические полупроводники.

Электронные компоненты на основе полупроводниковых эпитаксиальных и гетероструктур, базовые элементы биполярных и КМОП-микросхем.

Тема 12. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Основные электрофизические свойства диэлектриков (поляризация, электропроводность, диэлектрические потери, пробой).

Классификация диэлектрических материалов. Диэлектрические газы и жидкости, полимеры и пластмассы, компаунды и лаки, слоистые пластики, стекла и ситаллы, монокристаллические и керамические диэлектрики, материалы подложек, сегнето- и пьезоэлектрики, материалы звукопроводов, электреты и др.: свойства, методы формирования, маркировка и применение.

Компоненты и приборные структуры устройств на ПАВ, датчиков и сенсоров поля, давления, ускорений, прецизионного пьезопривода и др.

Тема 13. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ МАГНИТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Классификация и основные функциональные и эксплуатационные свойства ферро- и ферримагнетиков.

Магнитномягкие материалы (железо, электротехнические стали, пермаллои, магнитномягкие ферриты, магнитодиэлектрики и др.).

Магнитнотвердые материалы (высококоэрцитивные стали и сплавы, порошковые магниты и ферриты, сплавы РЗМ-металлов и др.).

Магнитные материалы специализированного назначения (с ППГ, магнитострикционные, СВЧ-диапазона, носители ЦМД и др.)

Компоненты магнитоэлектронных устройств на основе магнитного резонанса, магнитооптических эффектов, ЦМД-структур.

Тема 14. МАТЕРИАЛЫ КОМПОНЕНТЫ ОПТИЧЕСКИХ И

ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Классификация и основные свойства оптических материалов. Оптические и лазерные стекла, материалы волоконно-оптических систем, твердотельных лазеров, фотонных кристаллов. Полупроводниковые гетероструктуры для источников и приемников излучения оптоэлектронных устройств. Материалы фотовольтаических систем солнечной энергетики. Жидкокристаллические материалы. Материалы оптических покрытий и передающих сред.

Приборные структуры оптоэлектронных компонентов (источников и приемников излучения, электронно-оптических преобразователей, фоточувствительных КМОП и ПЗС-матриц и др.).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### ЛИТЕРАТУРА

###### ОСНОВНАЯ

- Жарский, И. М. Материаловедение : учеб. пособие / И. М. Жарский [и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 557 с.

- Сорокин, В. С. Материалы и элементы электронной техники : учебник для вузов : в 2 т. / В. С. Сорокин, Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева. – Санкт-Петербург. : Лань, 2016. – Т. 1 : Проводники, полупроводники, диэлектрики. – 448 с.

- Сорокин, В. С. Материалы и элементы электронной техники : учебник для вузов : в 2 т. / В. С. Сорокин, Б. Л. Антипов, Н. П. Лазарева. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – Т. 2 : Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники. – 384 с.

- Вавилов, Д. В. Микросистемные датчики физических величин / Д. В. Вавилов, С. П. Тимошенков, А. С. Тимошенков. – Москва : Техносфера, 2018. – 500 с.

- Антипов, Б. Л. Материалы электронной техники : Задачи и вопросы / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. А. Терехов. – М. : Лань, 2007. – 208 с.

Дополнительная

- Марков, В. Ф. Материалы современной электроники : учеб. пособие / В. Ф. Марков, Х. Н. Мухамедянов, Л. Н. Маскаева. – Екатеринбург : Изд. Урал. Ун-та, 2014. – 272 с.

- Арзамасов, Б. Н. Материаловедение : учебник для вузов / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова. – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 648 с.

- Машиностроение : энциклопедия : в 40 т. / под ред. И. Н. Фридляндера. – Москва : Машиностроение, 1994 – 2006. – Т. 2 – 3 Цветные металлы и сплавы. Композиционные материалы. – 2001. – 880 с.

- Полмеар, Я. Легкие сплавы : от традиционных до нанокристаллов / Я. Полмеар. – Москва : Техносфера, 2008. – 464 с.

- Уорден, К. Новые интеллектуальные материалы. Свойства и применение / К. Уорден. – М. : Техносфера, 2006. – 224 с.

- Джексон, Р. Г. Новейшие датчики / Р. Г. Джексон. – Москва : Техносфера, 2007. – 385 с.

- Стародубцев, Ю. Н. Магнитные материалы. Энциклопедический словарь-справочник / Ю. Н. Стародубцев. – Москва : Техносфера, 2011. – 664 с.

- Родионов, Ю. А. Микроэлектронные датчики и сенсорные устройства : учеб. пособие / Ю. А. Родионов. – Минск : БГУИР, 2019. – 300 с.

- Базовые лекции по электронике : сборник : в 2 т. / под общ. ред. В. М. Пролейко. – Москва : Техносфера, 2009. – Т. 2 : Твердотельная электроника. – 607 с

- Патрушева, Т. Н. Сенсорика. Современные технологии микро- и наноэлектроники : учеб. пособие / Т. Н. Патрушева. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 260 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

работа с учебной, справочной, аналитической и другой литературой и материалами;

подготовка устных сообщений;

подготовка тематических докладов;

подготовка тематических рефератов и презентаций.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА

Типовым учебным планом по специальности 1-39 03 01 Электронные системы безопасности в качестве формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Перспективные материалы и компоненты электронной техники» рекомендуется экзамен. Оценка учебных достижений студента производится по десятибалльной шкале.

Для текущего контроля по учебной дисциплине и диагностики компетенций студентов используются следующие формы:

коллоквиумы;

контрольные опросы;

стандартизированные тесты;

оценивание на основе модульно-рейтинговой системы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ

Основные рекомендуемые методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам учебной дисциплины:

интерактивные технологии, реализуемые на лекционных и лабораторных занятиях;

исследовательский метод, используемый преимущественно во время самостоятельной работы.

Примерный перечень ТЕМ лабораторных ЗАНЯТИЙ

- Исследование механических свойств конструкционных материалов в условиях статического и динамического нагружения.

- Исследование влияния легирования на электропроводность и время жизни носителей заряда в кремнии.

- Исследование характеристик магнитномягких материалов и структур с цилиндрическими магнитными доменами.

- Исследование электрофизических свойств пассивных и активных диэлектриков.

- Исследование влияния закалки, естественного старения и отпуска на механические свойства упрочняемых ТО сплавов алюминия.

- Исследование влияния температуры на диэлектрическую проницаемость и напряжение пробоя кремниевых МОП-структур.

- Исследование процессов поляризации диэлектрических потерь сегнетоэлектриков в переменных полях.

- Определение ширины запрещенной зоны, типа проводимости, концентрации и подвижности носителей заряда в полупроводниках.

Примерный перечень компьютерных программ

( необходимого оборудования, наглядных пособий и т. п.)

- Образцы конструкционных и радиотехнических материалов, презентации и телевизионные заставки к лекциям.

- Плакаты, периодическая система элементов.

- Методические указания к лабораторным работам.

- Лабораторные макеты и оборудование.